## Slide 1
КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН
БИЛИМ БЕРҮҮ жана
ИЛИМ МИНИСТРЛИГИ
ОШ
МАМЛЕКЕТТИК
УНИВЕРСИТЕТИ
Ош - 2024
«НАНОТЕХНОЛОГИЯ ЖАНА ЖАСАЛМА ИНТЕЛЛЕКТ» ИЛИМ-ИЗИЛДӨӨ ИНСТИТУТУ

## Slide 2: Институттун максаты: (1) Кыргыз Республикасынын экономикасынын реалдуу секторун илимий-техникалык изилдөөлөрдү өнүктүрүүнүн жана колдоонун негизинде илимий жактан камсыздоо, (2)реалдуу сектордун кызыкчылыгына ылайык илимий долбоорлорду иштеп чыгуу, (3) жогорку квалификациялуу илимий-педагогикалык кадрларды даярдоо.
Институттун милдеттери:
Колдонмо жана илимий изилдөөлөр жаатында КР экономикасынын реалдуу секторун өнүктүрүүнү илимий камсыздоо;
КР рыногуна жана дүйнөлүк рынокко багытталган илимий продукцияны жана атаандаштыкка жөндөмдүү үлгүлөрдү жана технологияларды түзүү максатында нанотехнологиялар жана жасалма интеллект жаатындагы инновациялык ишмердүүлүктү өнүктүрүү;
Экономиканын ар кандай тармактарынын реалдуу секторунда техникалык багыттын актуалдуу маселелерин чечүү;
Нанотехнология жана жасалма интеллект боюнча прикладдык изилдөөлөрдү өнүктүрүүнүн артыкчылыктуу багыттарын аныктоо.

## Slide 3: НИИ Институтунун штаттык бирдиктери
№ | Ээлеген кызмат орду | Ставка
1. | Институттун директору | 0,5
2. | Нанотехнология лабораториясынын башчысы | 0,5(коомдук башталышта)
3. | Жасалма интеллект лабораториясынын башчысы | 0,5(коомдук башталышта)
4. | Илимий кызматкер | 0,5
5. | Илимий кызматкер | 0,5

## Slide 4: Илимий долбоор:
Тема: Жылуулук энергетикасы жана курулуш индустриясы үчүн базальт тектеринин негизинде композициялык наноструктуралык материалдарды түзүү (ламинат, базальтовая труба, арматура)
Аткаруу мөөнөтү: 2024-2026-жж.

## Slide 6: ОшМУнун тапшырмалары:
1.Илимий изилдөөлөрдүн жыйынтыктары СКОПУС базаларына киргизилген илимий журналдарда жарыяланышы керек (жарыяланган макалалар);
2.Кыргыз Республикасынын минералдык ресурстарынын негизинде наноструктуралуу материалдарды алуунун технологиялары Кыргызпатентте патенттелиши керек (патентке өтүнмө);
3.Жаратылыш байлыктарынын негизинде композициялык материалдарды жана заттарды алуунун иштелип чыккан технологиясы өндүрүш тармагына киргизилиши керек ( өндүрүшкө кийирүү жөнүндө акт).

## Slide 7: Таблица 1. Химический состав базальтовых пород различных месторождений
1.Сложные вещества(оксиды)
№ | Химический элемент, соединение | Название элемента | Процентное содержание базальта различных месторождений |  |  |  |  |  | 
 |  |  | Кызыл-Кия | Су луу-Те рек | Талды- Булак | Кашка- Суу | Узбекистан, Худ жант | Украина, Бере сто-вец кое | Грузия, Мар не- Уль ское
1 | Al2O3 | Оксид алюминия | 15 | 14.80 | 13.98 | 15.72 | 16.33 | 13.3 | 16.65
2 | CaO | Оксид кальция | 9 | 8.33 | 9.49 | 7.28 | 10.61 | 9.8 | 8.35
3 | MgO | Оксид магния | 5 | 6.33 | 5.32 | 5.14 | 6.72 | 6.41 | 6.0
4 | Na2O | Оксид натрия | 3 | 5.52 | 4.55 | 4.41 | 4,52 | 2.44 | 5,7
5 | Fe2O3 | Оксид железа | 4 | 11.57 | 11.57 | 6.73 | 5.26 | 3.29 | 4.97
6 | SiO2 | Диоксид кремния | 30 | 44 | 48.27 | 48.85 | 43.61 | 49.5 | 50.3
2. Элементы 3 группы таблицы Менделеева
№ | Химический элемент | Название элемента | Процентное содержание
1 | Be | бериллий | 2*10-4
2 | Sr | стронций | 3*10-2
3 | Ba | барий | 1,2*10-2
3. Щелочноземельные металлы (2 группа по таб. Менделеева)
№ | Химический элемент | Название элемента | Процентное содержание
1 | In | индий | 2*10-2
2 | Ga | галлий | 9*10-3
3.Элементы 3 группы таблицы Менделеева
№ | Химический элемент | Название элемента | Процентное содержание
1 | Ge | германий | 0,3*10-3
2 | Ti | титан | 1,5
3 | Zr | цирконий | 13,5*10-3
4 | Sn | олово | 2*10-4
5 | Pb | свинец | 0,7*10-3
5.Элементы 4 группы таблицы Менделеева

## Slide 8
Из полученных данных, представленной в таблице 1 видно, что химический состав базальтовых пород Кызыл-Кии заметно отличается по процентным содержаниям оксидов железа и диоксида кремния [9, 10, 11], по сравнению базальтовых пород других месторождений в Кыргызской Республике (Кызыл-Кия, Сулуу-Терек, Талды-Булак, Кашка-Суу,), а также в республиках Узбекистан, Украина и Грузия.
На основе изучения полученных(таблица 1) данных, рассмотрим влияния процентного содержания оксидов (SiO2 , Fe2O3 , Al2O3) на механические характеристики базальтовых пород, на основе определения силикатного (SM) и глиноземного модуля ( ТМ).

## Slide 9: Полученные данные по силикатному и глиноземистому модулям для базальтовых пород Кызыл-Кийского месторождения позволяет предположить, что Кызыл-Кийские базальтовые породы можно использовать для создания различных промышленных изделий, пригодные в строительной, электротехнической и других отраслях народного хозяйства.
Силикатный модуль
Глинеземный модуль

## Slide 10
Значения силикатного модуля (SM) пород, пригодных для цементной промышленности обычно находится в пределах 1.9 – 3.2. Наиболее благоприятные значения силикатного модуля расположены в интервале 2.2 – 2.6. С ростом силикатного модуля ухудшается способность смеси к обжигу при снижении содержания жидкой фазы. Кроме того, рост силикатного модуля является причиной замедления схватывания и твердения готовой базальтовой смеси. При уменьшении силикатного модуля возрастает содержание жидкой фазы, это обуславливает хорошую обжигаемость смеси.
Обычно глиноземистый модуль (TM) находится в пределах 1.5 – 2.5. Известно, что высокий глиноземистый модуль(ТМ=3,75) при низком силикатном модуле (SM = 1.57) приводит к получению смеси (раствора) при высокой температуре быстросхватывающегося расплава.
Наряду с оксидами в базальтовой породе Кызыл-Кии имеются также ценные компоненты, такие как: индий, титан, скандий и др.

## Slide 11
Параметры Comsol Multiphysics.

## Slide 13: Механические свойства базальтового ламината

## Slide 14: Электрофизические параметры базальтовой породы
Известно, что электрофизические свойства горных пород являются функциями, как его химического состава, так и внешней температуры.
Рис. 3. Вольтамперная характеристика базальта для различных температур

## Slide 15: Основные выводы
Проведен анализ структурной целостности четырехслойного, композитного ламината из волокон базальтовых горных пород посредством параметров, называемых индексом разрушения и коэффициентом запаса прочности с использованием шести полиномиальных критериев разрушения.
Описаны многие моменты моделирования физических процессов, введение механических, прочностных свойств базальтового волокна в программном продукте конечно-элементного анализа Comsol Multiphysics с определением модели, со свойствами материала, и с граничными условиями.
Получены предварительные результаты по индексу разрушения и коэффициента запаса прочности по шести полиномиальным критериям разрушения ламината из базальтового волокна.
Экспериментальные результаты показывают, что вольтамперные характеристики базальта, полученные нами в экспериментах для низких (t = 20 C) и высоких (t = 850 C) температур идентичны с вольтамперной характеристикой поликристаллического кремния (t = 20 С).
Это означает, что электропроводность базальтовых пород обусловлена примесными ионами и электронами и наличием небольшого числа свободных электронов. Ионный характер электропроводности базальта присущ легколетучим элементам (галоидным соединениям, нитратам, сульфатам и т.д.), а электронная проводимость характерна для окислов и сульфатов тяжелых металлов и полупроводниковых элементов.

## Slide 16: Публикации:
1.Ташполотов Ы., Маматов Э.У., Химический состав базальтовых горных пород Кызыл-Кийского месторождения Кыргызской Республики.//Вестник ОшГУ, МАТЕМАТИКА, ФИЗИКА, ТЕХНИКА , ( опубликован 01.03.2023) , с.81-91.
2. Маматов Э. У., Ташполотов Ы. Определение прочностных характеристик базальтового композита в COMSOL Multiphysics//Бюллетень науки и практики. 2023. Т. 9. №7. https://doi.org/10.33619/2414-2948/92/39
3. Ташполотов Ы.,Омурбекова Г.К. Компьютерная модель характеристик бетона. Авторское свидетельство Кыргызпатента на программу для ЭВМ №879 от 06.03.2024.
4.В журнал “Физика конденсированного состояния”, выходящий в Великобритании, была направлена следующая статья: Ибраимов Т.К., Сатыбалдыев А., Ташполотов Ы., Садыков Э.“Извлечения ценных металлов из промышленных отходов Кыргызской Республики на основе процесса электрофизической ионизации”(10.06.2024).

## Slide 17: Көңүл бурганыңыздар үчүн чоң рахмат!